**Наименование товара:**  клей

**Код ЕНС ТРУ:** 205210 900 000040

**Заказчик:**

**Техническая спецификация:**

Клей ПВА,

марка ДФ 51/10СЛ,

ГОСТ -18992- 80,

в пластиковых тарах по 800 - 1000 гр

|  |  |
| --- | --- |
| Тип полимера | Винилацетат (ВАЦ) |
| Внешний вид | Вязкая суспензия белого или слегка желтоватого оттенка, без комков и посторонних механических примесей. Возможна поверхностная плёнка. |
| Массовая доля остаточного мономера, % не более | 0,48 |
| Сухой остаток, % не менее | 54 |
| Условная вязкость, по стандартной кружке ВМС, с | По требованию заказчика |
| pH | 4,7 – 6,0 |
| Эмульгатор | Поливиниловый спирт (ПВС) |
| Клеящая способность, Н/м (кгс/см) не менее | 450 (0,45) |

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.